

PRODUKTKATALOG
ISOLIER- UND RENOVIERUNGSSYSTEM KOTAR-SR

SR-SYSTEMKOMPONENTEN:
1. Izorol-SR EPS 200/10mm
2. Izorol-SR EPS 200/12mm
3. Izorol-SR EPS 200/15mm
4. Izorol-SR/KL EPS 200/10mm
5. Izorol-SR/KL EPS 200/12mm
6. Izorol-SR/KL EPS 200/15mm
7. Izorol-SR EPS T/10mm
8. Izorol-SR EPS T/12mm
9. Izorol-SR EPS T/15mm
10. Izorol-SR/KL EPS T/10mm
11. Izorol-SR/KL EPS T/12mm
12. Izorol-SR/KL EPS T/15mm
13. Clips-SR (1 Verp.. - 20 Lad. x 30Stück)
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IZOROL-SR EPS 200 und IZOROL-SR/KL EPS 200
1. Beschreibung
IZOROL-SR-Platten aus Styropor EPS 200 sind einseitig mit Polypropylen-PP-Gewebe beschichtet (oberste Schicht des Produkts - Klebstoff plus Gewebe). Die Platten sind in Paketen von 20 m2 verpackt (10 Platten mit den Abmessungen:  100 cm x 200 cm)und  in den folgenden Dicken erhältlich:  10  mm, 12mm und 15mm.
IZOROL- SR/KL-Platten aus Styropor EPS 200 sind auf einer Seite mit PP-Gewebe und einer zusätzlichen Klebeschicht auf der Unterseite (untere Schicht des Produkts) beschichtet, geschützt durch eine transparente Folie. Die Folie hat eine Schutzfunktion für die untere Schicht des Produkts während des Transports. Der Kleber, der in der unteren Schicht des fertigen Produkts verwendet wird, dient zur Befestigung der Dämmplatte auf dem Untergrund. Die Platten sind in Paketen von 20 m2 verpackt (20 Platten mit den Abmessungen: 100 cm x 100 cm) und  in den folgenden Dicken erhältlich: 10 mm, 12 mm und 15 mm.
2. Anwendung
IZOROL-SR EPS 200 und IZOROL - SR/KL EPS 200 Platten werden als Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsdämmung unter Wasser-Fußbodenheizungen und in Renovierungssystemen eingesetzt. Der Hauptvorteil der IZOROL-SR-Platten ist die hohe Reißfestigkeit der oberen Schicht der Platte (Gewebe). Dies ist besonders wichtig bei einschichtigen Rohren, die eine stärkere Verankerung in der Dämmung erfordern.
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IZOROL- SR EPS 200	IZOROL- SR/KL EPS 200


Zur Herstellung von IZOROL- SR EPS2002 und IZOROL- SR/KL EPS2003 werden Styroporplatten nach EN 13163 verwendet:
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(2)5
für Dicke: 10-15mm

Tabelle der technischen Parameter:

	
Merkmal
	
Einheit
	
Klasse
	
Anforderungen*
	
Gemessene Werte

	Länge
	
mm
	
L(2)
	
± 2 mm
	-

	Breite:
	
mm
	
W(2)
	
± 2 mm
	-

	
Dicke
	
mm
	
T(1)
	
± 1 mm
	
-




	Rechtwinkligkeit
	
mm/m
	
S(2)
	
± 2 mm/1000 mm
	-

	Ebenheit
	
mm
	
P(5)
	
5 mm
	-

	Biegefestigkeit
	
kPa
	
BS250
	
≥ 250
	-

	Druckspannungswerte bei 10 %
relativer Verformung
	
kPa
	
CS(10)200
	
≥ 200
	239,3 für 10mm**

	Dimensionsstabilität unter konstanten Normallaborbedingungen
	
%
	
DS(N)5
	
± 0,5
	
-

	Formbeständigkeit unter spezifizierten Temperaturbedingungen (70º, 48h)
	
%
	
DS(70,-)2
	
max. 2 %
	
-

	Verformung unter vorgegebenen Druckbelastungs- und Temperaturbedingungen.
(Belastung 40kPa, Temperatur: 70 ± 1°C, Zeit:
168 ± 1h)
	

%
	

DLT(2)5
	

≤ 5¹
	

-

	Deklarierter Wärmeleitfähigkeitskoeffizient
	
W/mK
	
-
	
0.034
	0,0308 für 10mm**

	Maximal zulässige Belastung (Druckspannung bei 20%
Verformung pro 1m2 des Produkts)
	
kN
	
-
	
-
	
3,824 für 10mm*** 

	Reaktion auf Feuer
	
-
	
E
	
-
	-

	Abmessungen der IZOROL-SR EPS 200 Platten
	
mm
	
-
	
2000 x 1000
	-

	Abmessungen der IZOROL-SR/KL EPS 200 Platten
	
mm
	
-
	
1000 x 1000
	-


¹ Für Dicken < 20mm beträgt die Anforderung 1mm anstelle von 5%
* Nach EN 13163:2012 +A1:2015
** im Labor von Kotar im Rahmen des folgenden Projekts gemessene Werte: Kotar SR Dämm- und Renovierungssystem ''
*** Werte gemessen im Labor für Baukonstruktionen (Abteilung für Betonkonstruktionen, Fakultät für Bauingenieurwesen) der Technischen Hochschule Wrocław im Rahmen des Projekts: '' Kotar SR Dämm- und Renovierungssystem ''
2 IZOROL- SR EPS 200 - EPS 200-Platten, auf die ein Polypropylen-Gewebe geklebt ist
3 IZOROL- SR/KL EPS 200 - Platten mit einer zusätzlichen Klebeschicht auf der unteren Schicht, abgedeckt mit einer silikonisierten Folie. KL- bedeutet eine zusätzliche selbstklebende Schicht


IZOROL-SR EPS T und IZOROL- SR/KL EPS T
3. Beschreibung
IZOROL-SR T-Platten aus Styropor EPS T sind einseitig mit Polypropylen-PP-Gewebe (Deckschicht aus Kleber plus Gewebe) beschichtet. Die Platten sind in Paketen von 20 m2 verpackt (10 Platten mit den Abmessungen:  100 cm x 200 cm) in den folgenden Dicken erhältlich:  10  mm, 12mm und 15mm.
IZOROL- SR/KL-Platten aus Styropor EPS T sind auf einer Seite mit PP-Gewebe und einer zusätzlichen Klebeschicht auf der Unterseite (untere Schicht des Produkts) bedeckt und mit einer transparenten Folie geschützt. Die Folie hat eine Schutzfunktion für die untere Schicht des Produkts während des Transports. Der Kleber, der in der unteren Schicht des fertigen Produkts verwendet wird, dient zur Befestigung der Dämmplatte auf dem Untergrund. Die Platten sind in Paketen von 20 m2 verpackt (20 Platten mit den Abmessungen: 100 cm x 100 cm) in den folgenden Dicken erhältlich: 10 mm, 12 mm und 15 mm.
4. Anwendung
IZOROL-SR EPS T und IZOROL - SR/KL EPS T Platten werden als Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsdämmung unter Wasser-Fußbodenheizungen und in Renovierungssystemen eingesetzt. Der Hauptvorteil der IZOROL-SR-Platten ist die hohe Reißfestigkeit der oberen Schicht der Platte (Gewebe). Dies ist besonders wichtig bei einschichtigen Rohren, die eine stärkere Verankerung in der Dämmung erfordern.
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IZOROL-SR EPS T	 IZOROL - SR/KL EPS T


Für die Herstellung von IZOROL- SR EPS T2 und IZOROL- SR/KL EPS T3 Platten werden Styroporplatten gemäß EN 13163 verwendet:
EPS-EN 13163 T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)5-SD20-CP2 für die folgenden Dicken: 10-12mm
EPS-EN 13163 T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)5-SD20-CP2 für die folgenden Dicken: 15mm

Tabelle der technischen Parameter:

	
Merkmal
	
Einheit:
	
Klasse
	
Anforderungen*
	
Gemessene Werte**

	Länge
	
mm
	
L(3)
	
± 0,6 % oder ± 3 mm¹
	-

	Breite:
	
mm
	
W(3)
	
± 0,6 % oder ± 3 mm¹
	-

	
	
	
T(1)
	
-5% oder -1mm¹; +15% oder 3mm¹
	

	Dicke
	
	
	
	

	
	mm
	
	-0; +10% oder 2mm
	-

	
	
	T(0)
	für dL<35mm
-0; +15% oder 3mm
	

	
	
	
	für dL≥ 35mm
	






	Rechtwinkligkeit
	
mm/m
	
S(5)
	
± 5 mm/1000 mm
	-

	Ebenheit
	
mm
	
P(10)
	
10 mm
	-

	Biegefestigkeit
	
kPa
	
BS50
	
≥ 50
	-

	Formbeständigkeit unter spezifizierten Temperaturbedingungen (70º, 48h)
	
%
	
DS(70,-)5
	
max. 5%
	-

	Komprimierbarkeit
	
mm
	
CP2
	
≤ 2
	
-

	Dynamische Steifigkeit
Gewichteter Index der Reduzierung des Aufprallpegels des schwimmenden Fußbodens
	
MN/1m3


dB
	
SD20


SD20
	
≤ 20


ΔLw= 29
	SD17 für 15mm;
≤  17

. SD25 als Voraussetzung
ΔLw= 28

	Deklarierter Wärmeleitfähigkeitskoeffizient
	
W/mK
	
-
	
0.034
	-

	Reaktion auf Feuer
	
-
	
E
	
-
	-

	Abmessungen der IZOROL-SR EPS T Platten
	
mm
	
-
	
2000 x 1000
	-

	Abmessungen der IZOROL-SR/KL EPS T Platten
	
mm
	
-
	
1000 x 1000
	-


¹ Der Wert, der die größte numerische Toleranz ergibt
* Nach EN 13163:2012 +A1:2015
** im Labor von Kotar im Rahmen des folgenden Projekts gemessene Werte: Kotar SR Dämm- und Renovierungssystem ''
2 IZOROL- SR EPS T- Styroporplatten, auf die Polypropylengewebe geklebt ist
3 IZOROL- SR/KL EPS T- Platten mit zusätzlicher Klebeschicht auf der Unterseite, abgedeckt mit silikonisierter Folie. KL- bedeutet eine zusätzliche selbstklebende Schicht



CLIPS-SR zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren in Abnehmerbereichen

1. Beschreibung
SR-Clips zur Montage von Fußbodenheizungsrohren werden aus schwarz gefärbtem Polypropylen gefertigt. Die Clips werden in Packungen mit 30 Stück Clips (Paket) hergestellt. Eine Packung enthält 20 Pakete. Sammelpackung enthält 12000 Stück. (20 Packungen x 600 Stück)
Abmessungen des Clips:
Länge: 30 mm 
Dicke: max. 9,1 mm Breite: 35 mm
Maximaler Rohrdurchmesser: 17mm
Der Wert der Kraft zum Abreißen der Clips von der Dämmplatte - in die Längsrichtung: 149,70 N
Der Wert der Kraft des Abreißens der Clips von der Dämmplatte - in die Querrichtung: 142,50 N


2. Anwendung
SR-Clips werden zur Befestigung von Fußbodenheizungsrohren mit einem maximalen Durchmesser von 17 mm auf Dämmplatten mit einer Mindestdicke von 10 mm (z. B. IZOROL-Dämmplatten) verwendet. Um eine gleichmäßige Befestigung der Clips auf der Folie der IZOROL-Dämmplatten zu ermöglichen, wird ein Druck, bestehend aus 100mm x 100mm-Rastern, erstellt.
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Bild		 Technische Zeichnung

Tabelle der technischen Parameter:

	
Merkmal
	
Einheit:
	
Technische Daten

	Länge
	
mm
	
30

	Breite:
	
mm
	
35

	

Dicke
	

mm
	

max. 9.1

	Zulässige Heizungsrohrdimensionen
	
mm
	
max. 17

	Abreißkraftwert der Clips von der Dämmplatte - in die Längsrichtung
	
N
	
149.70

	Abreißkraftwert der Clips von der Dämmplatte - in die Querrichtung
	
N
	
142.50
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